Гойко Ольга Влдимировна,

МОБУ «СОШ № 51 им. героя Советского Союза

генерала-полковника И.А. Шевцова»,

г. Оренбурга

Химия

11 класс

Тема урока: Коррозия металлов

Цель урока: - познакомить учащихся с понятием «коррозия», ее классификацией, сущностью процесса  и

способами  защиты от коррозии;

- развивать умения формулировать проблему, выдвигать гипотезы;

-стимулировать познавательные мотивы, интерес, стремление проникнуть в сущность явлений;

Задачи урока:

Образовательные. 
• Дать понятие о коррозии металлов. 
• Рассмотреть виды классификации коррозии по различным признакам.
• Показать методы защиты от коррозии. 
• Научить грамотному использованию металлов в быту.
Воспитательные. 
• Проиллюстрировать принцип познаваемости мира, возможность использования информационных технологий для описания и понимания химических процессов, происходящих в окружающей среде.
• Вырабатывать познавательную активность и интерес к предмету.
Развивающие. 
• Развивать познавательный интерес, умение логически мыслить, прогнозировать, находить и объяснять причинно-следственные связи. 
• Развивать практические умения защиты металлов от коррозии.
Здоровьесберегающие. 
• Создать благоприятный психологический климат на уроке. 
• Соблюдать требования СанПИНа к гигиене учебного кабинета.

Техническое обеспечение урока: компьютер, мультимедийный проектор, экран, мультимедийная презентация, образцы изделий, подверженных коррозии, 5 стаканов с железным гвоздём, 1стакан - водопроводная вода, 2 стакан - вода с поваренной солью, 3 стакан - вода с поваренной солью и медная проволока, 4 стакан - вода с поваренной солью, алюминиевая проволока, 5 стакан - вода с поваренной солью, гидроксид натрия, оцинкованная пластинка, красная кровяная соль, жесть, кусочек консервной банки, таблицы “Виды коррозии”, “Методы защиты от коррозии»

Содержание урока.

Структура урока:

- Оргмомент – 1 мин.

- Проверка домашнего задания – 8,5 мин.

- Новая тема – 18 мин.

- Домашнее задание – 1,5 мин.

- Закрепление – 6 мин.

- Самостоятельная работа – 8 мин.

- Рефлексия – 1,5 мин.

Учитель: На предыдущих уроках вы познакомились со способами получения металлов человеком. Перечислите их и запишите на доске примеры, разбирая как ОВР. (Способы:

- Восстановление углем и оксидом углерода (II);

- Восстановление алюминием

- Восстановление водородом)

Обучающиеся составляют примеры, работая в парах на месте, а затем записывают на доске и объясняют данный способ.

Учитель: Какой способ получения металлов узнали на последнем уроке? Что такое электролиз?

Обучающиеся дают определение, проверяется домашнее задание: для всего класса по учебнику стр. 88 № 7-9, для сдающих ЕГЭ – дополнительное задание: Установите соответствие между формулой вещества и продуктом, выделяющимся на аноде при электролизе водного раствора этого вещества

Формула вещества                                                                Анодный продукт

А) КI                                                                                       1 кислород

Б) AgF                                                                                    2 металл

B) FeCI2                                                                                 3 иод

Г) KHCO3                                                                              4 фтор

5 углекислый газ

6 хлор

Учитель: Без металлов немыслима современная земная цивилизация. Но всем известно, что существует не только проблема получения металлов, но и проблема их защиты. Почему?

Обучающиеся сами объясняют, что под воздействием воздуха и влаги металлы разрушаются – ржавеют

Учитель уточняет, что процесс ржавления называется коррозией и предлагает прочитать определение на странице 84.

Учитель: Виды разрушение металлов? (Химическое и электрохимическое).

Познакомимся с сущностью процесса коррозии на примере разрушения железа.

Обучающиеся самостоятельно дописывают предложенные уравнения реакций железа с водой и с кислородом, выявляя, что окислителем является кислород.

Учитель: Будут ли кислоты, образующиеся в воздухе разрушать железо?

Обучающиеся записывают уравнения реакций в молекулярной и ионной форме, доказывая, что ионы водорода окисляют атомы металлов.

Делается вывод, что рассмотренные примеры представляют химическую коррозию.

Дети зачитывают определение химической коррозии на странице 86.

Просмотр учебного фильма https://www.youtube.com/watch?v=4ayWM3f4-8E.

Вопросы после просмотра:

- С каким видом коррозии вы познакомились?

- Дайте определение электрохимической коррозии

- В чем ее суть?

- Какой металл из двух более иле менее активный будет разрушаться?

- Приведите примеры

Сообщение о методах защиты металлов от коррозии. (Обучающийся использует дополнительные источники. Перечисляются методы: приготовление сплавов, стойких к коррозии, добавление ингибиторов, применение защитных покрытий, электрохимические методы защиты, рассказывается о пассивации металлов, о предложении этого метода еще в 1836 г. М. Фарадеем, о развитии этих взглядов известным русским ученым В. А. Кистяковским. Классу задается вопрос: Что такое оловянная чума и как ее избежать?).

Домашнее задание: параграф 20 № 11-13, задача № 1.

Закрепление:

- В чем заключается сущность коррозии металлов? Какие виды коррозии вам известны?

- Какие факторы приводят к усилению коррозии?

- Какие факторы способствуют замедлению коррозии?

- Какие способы борьбы с коррозией вы узнали?

Самостоятельная работа.

1 вариант.

- На стальной крышке поставлена медная заклепка. Что раньше разрушится – крышка или заклепка? Почему?

- Почему луженый (покрытый оловом) железный бак на месте повреждения  защитного слоя быстро разрушается?

2 вариант.

- Какой металл при взаимном контакте в присутствии электролита быстрее разрушится: алюминий или железо? Почему?

- Почему на оцинкованном баке на месте царапины цинк разрушается, а железо не ржавеет?

Рефлексия:

- Что значимо новое для вас сегодня узнали?

- Будете ли применять это в жизни?

- Что было трудным при изучении темы?

- Что вызвало интерес?

Литература:

А. М Радецкий. Дидактический материал, М., Просвещение, 2013;

«Я познаю мир. Химия», М., АСТ, 2005;

Ю. Н. Медведев. ЕГЭ 2017, М., «Экзамен», 2017;

https://www.youtube.com/watch?v=4ayWM3f4-8E